## Slide 2: İçerik
  Böttcher tanıtımı
  Merdane üretimi
  Ürünler
  Sektörler
  Müşteriler
  Böttcher Türkiye
  Merdane özellikleri
  Merdane bakımı
  Merdane hataları

## Slide 3: Böttcher 1725 yılında kuruldu – 290 yıllık bir başarı hikayesi İlk merdane 1878 yılında üretildi – Grafik endüstrisinde 130 yılı aşkın bir tecrübe…

## Slide 4
Döküm jelatin merdane üretimi

## Slide 5
Böttcher
Elastomer kaplı merdane üretiminde dünya lideri
35 ülkede 1.700 çalışan
60 ülkede toplam 90 mümessillik
60 kişilik Ar-Ge takımı
Tüm önemli baskı makinası
üreticilerinin ana tedarikçisi
16 ülkede 20 fabrika

## Slide 7
Böttcher Sweden, Sunne

## Slide 8
Böttcher’in kalbi – Gelsdorf fabrikası

## Slide 9
dünyadaki en modern kauçuk fabrikası
tüm Böttcher fabrikaları için üretim
sürekli ve güvenilir kauçuk kalitesi

## Slide 10
Her 8 dakikada bir iki hatta 160 kg şarj
Yıllık üretim kapasitesi 10.000 ton

## Slide 11
bilgisayar kontrollü /
yüksek otomasyonlu karışım prosesi
değişmez yüksek kalite
Böttcher Gelsdorf Kauçuk Fabrikası

## Slide 12: Merdane kauçuğu
Dolgular
Kauçuk
Diğer katkı maddeleri
Yumuşatıcılar
Kürleme
Karıştırma
Vulkanizasyon
Kauçuk malzeme
------------------------------------------------

## Slide 13: Merdane kauçuğu

## Slide 14: Kauçuk bileşenleri
Kürleme (Curing system)
Diğer katkı maddeleri
Yumuşatıcılar (Plasticisers)
Dolgu maddeleri (Fillers)
Elastomer kauçuk
80°
Shore A
30°
Shore A
80°
Shore D

## Slide 15: Merdane kauçuğu
polar medya (acrilat)
UV mürekkep
polar olmayan malzeme
(EPDM)
726 40, 715 25
Konvansiyonel mürekkep
polar olmayan medya (mineral yağlar)
polar malzeme
(NBR)
179 25 - 479 40
Kombi malzeme (xNBR)
171 25, 471 38, 377 38

## Slide 16
(- CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH-CH2-CH=CH-CH2)n
CN
(- CH2-CH-CH2-CH2-CH-CH2-)n
CH3
X
NBR-Molekülü:
EPDM-Molekülü:
polar Group
Merdane kauçuğu

## Slide 17
Merdane üretim prosesi
dinlendirme (parlatma)
Kauçuk sarma bandajlama vulkanizasyon
taşlama ölçme-kontrol

## Slide 18: Böttcher en modern makina teknolojisini sunuyor
kendi geliştirdiği makinalar
yüksek otomasyon
merdane üretiminde uzun yıllardır biriken tecrübe
ISO sertifikaları

## Slide 19
Vulkanizasyon

## Slide 20
Yüzey işlemleri
Taşlama ile elde edilen yüzeyin
mürekkep transferi
su transferi
baskı kalitesi

## Slide 21
Son kontrol

## Slide 22: Kalite kontrol
üretim prosesi
ürünler
tedarikçiler

## Slide 23
Fizik laboratuarı
Malzeme özelliklerinin test edilmesi
dayanıklılık testleri

## Slide 24: Kimya laboratuarı
baskı kimyasallarının geliştirilmesi
merdane bakım ürünlerinin geliştirilmesi
mürekkep, solvent ve hazne suyu analizleri

## Slide 25
Grafik Endüstrisi için ürünler
Merdaneler
Baskı blanketleri
& lak blanketleri
Solventler
Hazne suları
Yardımcı ürünler

## Slide 26
Uygulama alanları
Grafik Endüstrisi
  Tabaka ofset
  Web Ofset
  Flexo
  Rotogravür
  Dijital

## Slide 27
Uygulama alanları
Demir-Çelik Endüstrisi
Alüminyum Endüstrisi
Plastik Film Endüstrisi
Kağıt Endüstrisi ( Kağıt mendil/T. kağıdı )
Ahşap Endüstrisi
Cam Endüstrisi
Tekstil, Deri, Suni deri Endüstrisi

## Slide 28
Böttcher ürünleri

## Slide 29
Böttcher ürünleri

## Slide 30
Böttcher ürünleri

## Slide 31
Global müşteriler

## Slide 32: Böttcher Türkiye 2007 yılında kuruldu 2013 yılındaki yatırımla Türkiye’de üretime başladı 2015 yılında Tuzla KOSB taşındı
Böttcher Türkiye

## Slide 33: Üretim Kapasitesi
Ø 400 mm çap
2500 mm boy
Tabaka ofset
WEB ofset
Teneke ofset
Etiket makinaları merdaneleri
Rotogravür merdaneleri
Selefon merdaneleri
Lak merdaneleri
Konvansiyonel
Kombi
UV

## Slide 34: Baskı Merdaneleri
Baskı makinesinde, mürekkep ve su dengesini optimum derecede ayarlayıp kalıp üzerine aktaran, kalıptan da blankete son olarak, baskı altı materyalimize imajımızın oluşmasını sağlayan makinenin en önemli yedek parçalarıdır.

## Slide 35: Merdanelerin Basitçe Şeması

## Slide 36: Baskı sürecinde merdanelerin görevleri;
Mürekkep ve su miktarının belirlenmesi, dozajlanması
tiksotropik mürekkebin ezilmesi,
homojen şekilde dağıtılması,
transfer edilmesi,
emülsifikasyon oluşturulması,
baskı kalıbında mürekkep ve su filmi oluşturulması,
nemlendirme suyunun dozajlanması,
kalıba doğru aktarılması,
kalıpta temizliğin sağlanması,

## Slide 37: Merdanelerin Fonksiyonları
Tolerans fonksiyonu: Telafi edebilme dengeleyebilme özelliği, üretim esnasındaki toleranslar, çökme, eğilme, şekil değiştirme toleransları, sıcaklığa ve genleşme karşı gösterilen tolerans.
Emme fonksiyonu: Şokları, salınımları ve titreşimleri emme kabiliyeti.
Transfer ve uygulama fonksiyonu: Mürekkep ve nemlendirme sıvısının baskı kalıbına düzgün ve sürekli şekilde transferi ve beslemesi. Mürekkebi homojeni şekilde yayma, dağıtma, depolama ve ulaştırma.
Dayanıklılık fonksiyonu: Sürekli değişen mürekkep ve kimyasal gereksinimlerine karşılık verebilecek şekilde fiziksel ve kimyasal dayanıklılık.

## Slide 38: Fiziksel Özellikleri
Geometri
Notes: Merdane geometrisinin (Şekil.2) doğru olmaması, tam olarak silindirik olmaması, salgı olması gibi kusurların ofset baskı sürecinde sebep olduğu durumlar şu şekilde sıralanabilir;
Düzensiz su mürekkep transferi, merdanenin iki tarafının transfer performansının farklı olması
Su mürekkep dengesi ayarlama toleransının darlaşması, su-mürekkep dengesi kurmanın zorlaşması
Mürekkep içinde su emülsifikasyonunun hızlı ve tutarsız olması
Merdane temas hattı genişliğinin paralel olmaması2.
Salgı problemleri nemlendirme sisteminde kolaylıkla tespit edilebilir. Özellikle dozaj ve hazne içi merdaneleri ayarlama sırasında. Salgı olan merdanenin yüzeyinde su filmi kalınlığı eşit oluşmaz.

## Slide 39: Fiziksel Özellikleri
Sertlik
Merdane sertliğini belirleyen unsur kauçuk hamuruna katılan sıvı plastikleştiricilerdir. 25 ShA kauçuğun 2/3’ ü yumuşatıcıdır. Sıvıların diğer içerik malzemelerle iyice karıştırılması ve sonrasında merdane dışına çıkmasının önlenmesi ile merdanelerin daha yumuşak üretilmesi sağlanabilmiştir.

## Slide 40: Sertlik
Sertleştiriciler
Kauçuk güçlendiriciler
Plastikleştiriciler
(yumuşatıcılar)
Dolgu maddeleri
Elastomer
(viskoz davranış gös-
termeyen elastik ve
viskoz iki malzeme
birleşimi)
80°
Shore A
30°
Shore A
80°
Shore D

## Slide 41: Fiziksel Özellikleri
Elastikiyet - Vizkoelastike
Dinamik yük uygulandığında yüke göre şekil değiştirebilmesi ve yük kaldırıldığında orijinal formuna geri dönebilme kapasitesi birbirlerine bağlı durumdaki sarmal ve karışık makro moleküller üzerine dizilmiş, molekül zincirleri sayesinde gerçekleşir. bunlar çelik- metaller gibi düzgün bir sıra halinde değillerdir, tam tersine herhangi bir dış kuvvet uygulanmadığında aynı bir yün topu gibi karışık haldedirler.
Dış kuvvet uygulandığında makro molekül topu açılır ve genişler. Bu süreç içinde, molekül uçları arasındaki mesafe birkaç yüz defa arttırılabilir. Dış yük kaldırıldığında ise molekül anında eski karışık formuna geri döner

## Slide 42: Fiziksel Özellikleri
Vizkoz merdanenin etkileri
Sıcaklık artışına sebep olurlar
Termal genişleme eğilimi gösterirler
Fireler artar
Mürekkep sıçratma – sise sebep olurlar
Enerji tüketimi artar
Dinamik yük koşulları altında efektif olarak daha sert davranış gösterirler
Düzensiz su-mürekkep dengesine sebep olurlar
Daha hızlı aşınırlar
Bakım-onarım maliyetini arttırırlar
Kısa kullanım ömrü

## Slide 43: Fiziksel Özellikleri
Elastik merdanenin etkileri
Daha yumuşak davranış
Düşük ünite sıcaklığı
Daha az termal genişleme
Stabil baskı süreci
Daha iyi baskı kalitesi
Daha düşük enerji tüketimi
Daha az mekanik aşınma
Daha az bakım-onarım maliyeti
Daha uzun servis ömrü

## Slide 44: Fiziksel Özellikleri - Yüzey
Yüzey pürüzlülük parametrelerinin seçimi oldukça önemlidir. Merdane yüzeyinin aşırı pürüzlü olması ofset baskıda aşağıdaki problemleri oluşturabilir.
Yüzey yapısı baskıda görülebilir izler bırakabilir
Mürekkep sıçratma ve mürekkep sisi artar
Kalıba aktarılan nemlendirme solüsyonu miktarı aşırı artar.
Aksi şekilde yüzeyin çok düz olması durumu da baskıda problemlere yol açar;
Merdane temizliği sırasında zorluk yaşatır, yıkama işlemi sırasında merdane dönüşü durabilir ve temizleme gerçekleşmez
Kalıba yetersiz nemlendirme solüsyonu transferi olur, bu sebeple operatör kalıbı temiz tutmak için yüksek ayarda çalışmak zorunda kalır.
Merdanenin yüzeyi mürekkep, kâğıt, nemlendirme solüsyonu kalıntıları sebebiyle çok çabuk parlar, mürekkep transferi ve su-mürekkep dengesi kurmak zorlaşır.

## Slide 45: Ofset baskı merdanelerinden beklenti ve gereksinimler
Fiziksel Gereksinimler | Kimyasal Gereksinimler
Sertlik | Baskı sürecine dayanıklılık
Mekanik stabilite | Temas ettiği maddelere dayanıklılık
Elastikiyet | Solvent dayanıklılığı
Sönümleme kapasitesi | Ozon dayanıklılığı
Şekil hafızası-belleği, | Yaşlanma dayanıklılığı
Dinamik yük kapasitesi | Hava dayanıklılığı
Isı dayanımı | 
Isı iletimi kapasitesi | 
Isı genleşme katsayısı | 
Yüzey özellikleri | 
Aşınma direnci | 
Elektriksel özellikler | 
Kayıp faktörü | 
Gerilme gücü | 
Kopma dayanımı | 
Silindiriklik, salgısızlık merdane geometrisi | 

## Slide 46: Kimyasal Özellikleri
Atomları bir arada tutan kuvvetler kimyasal bağlardır.
İyonik bağ -Kovalent bağ (elektron paylaşımı)-Metalik bağ
Kovelent bağ iki atomun ortaklaşa kullandığı elektronlar sayesinde gerçekleşir. Bu atomların şekli ve aralarında oluşan yük dağılımı ise makro-molekülün polaritesini belirler. Atomlar arası elektronegativite farkı 0 ise bu bağ apolar-yüksüz kovelent bağ oluşur. Atomlar arası elektronegativite farkı 0-2.0 arasında olur ise bu sefer polar-yüklü kovelent bağ oluşur. (Bazı durumlarda bağlar polar olmakla beraber molekül apolar özellik gösterebilir. Bu durumda polar molekülde (dipol) artı yük merkezi ile eksi yük merkezi dengede değildir. Bir taraf eksi bir taraf artı yük özelliği gösterir.)
Apolar moleküller ise uçlarında yük taşımaz veya aynı yüklüdürler.
Su molekülü polar molekül örneğidir

## Slide 47: Kimyasal Stabilite ve Merdanede Şişme-Büzülme
Notes: Ofset baskı merdanelerinin fonksiyonel işlevlerini yerine getiren kısmı elastomer kaplamalarıdır. Bir dizi farklı yapı ve kimyasal formülüzasyona sahip bu kauçuk malzemelerin şekil değiştirebilme kabiliyetleri, mekanik etkiler sonucu %1000 oranlarına varan uzayabilme ve etki ortadan kalktığında tekrar eski haline dönebilme kabiliyetleri vardır. Baskı sürecinde kullanılacakları şartlara bağlı olarak kimyasal formülasyonları adapte edilebilmektedir. Baskıda kullanılmak istenen mürekkep tiplerine veya her türlü kimyasal maddeye bağlı olarak merdane kauçuklarına polar veya apolar özellik katılabilmektedir.
Merdanelerin kimyasal maddelerle aynı ortamda bulunduğu ve temas ettiği durumlarda kauçuk malzemelerin geometrik stabilitesini koruması veya kaybetmesi tamamen polarite ile alakalı bir durumdur. Çünkü merdane ve mürekkep aynı polariteye sahip olduğunda yani ikisi de polar olduğunda yükler yüzünden birbiri içine nüfuz etme gerçekleşecektir. Polar mürekkep ve içeriğindeki kimyasal maddeler merdane ve kauçuğundaki polar moleküller ile yeni bağlar oluşturabilecektir. Bu durumda iki olay gerçekleşebilir. Birincisi mürekkepteki moleküller merdanedeki moleküllerle bağ oluşturarak merdane içerisine girebilir bu durumda çap artışı-şişme gerçekleşir. İkinci durumda merdanedeki moleküller mürekkep molekülleri ile bağ oluşturup merdane dışına çıkabilir bu durumda ise büzülme denilen çapta azalma meydana gelecektir (bkz.Şekil.5). Bu şekilde apolar-yüksüz tip kauçuk, alkol gibi polar özellikli sıvılara dayanıklı iken, apolar mineral yağlara dayanıksız olmaktadır.

## Slide 48: Merdane Şişmesinin Ofset Baskı Sürecine Etkileri

## Slide 49: Merdane Şişmesinin Ofset Baskı Sürecine Etkileri
Merdane sertliği düşer.
Merdane temas hattı (nip with) genişler.
Mürekkep ve nemlendirme solüsyonu transferi aksar, denge bozulur.
Kalıpta ve basılı görselde puro efekti oluşur.
Kalıp çok kolay aşınır.
Temas hattında merdanelerin birbirlerine uyguladıkları kuvvet artar, yüksek dinamik yüklenme meydana gelir.
Yüksek ısı oluşumu gerçekleşir.
Mürekkebin viskozitesi düşer.
Ortamda mürekkep buharı oluşur. Mürekkep sıçratmada artış gözlenir (özellikle web ofset).
Enerji sarfiyatı yükselir

## Slide 50: Merdane Büzülmesinin Ofset Baskı Sürecine Etkileri

## Slide 51: Merdane Büzülmesinin Ofset Baskı Sürecine Etkileri
Merdane sertliği artar.
Merdane temas hattı genişliği daralır.
Mürekkep ve nemlendirme solüsyonu transferi aksar, denge bozulur.
Kalıpta ve basılı görselde trompet efekti oluşur.
Çok Sık ayarlama gerekir.
Merdanenin kenarları kalıbı kirletir.
Merdanelerin aşırı şekilde büzülmesi sonucu merdanelerin değiştirilmesi gerekir.

## Slide 52: Merdane Ayarları
Prensip olarak, kalıba temas eden merdaneler; maksimum iz kalınlığı = 4mm+merdane çapının %4’ü kadar.
Transfer merdaneleri; Maksimum iz kalınlığı =3 mm + çapın %3’ü kadar.
Merdanelerin yetersiz ayarlanmaları ve deformasyonlarına bağlı olarak baskı hazırlık sürelerinin uzaması, artan fire miktarı ve kalitesizlik ile asıl maliyet kalemlerinde (kâğıt, mürekkep, enerji, işgücü, zaman) oluşan hesaplanmayan yüksek maddi kayıplar basımevlerinin birbirleriyle veya diğer ülkelerdeki rakipleriyle rekabet etme gücünü düşürmektedir.

## Slide 53
Notes: Ofset baskı sürecinde mürekkep miktarının belirlenmesi, dozajlanması ezilmesi, homojen şekilde dağıtılması, transfer edilmesi, emülsifikasyon oluşturulması, baskı kalıbında mürekkep filmi oluşturulması, nemlendirme suyunun dozajlanması, kalıba doğru aktarılması, kalıpta temizliğin sağlanması görevlerini üstlenen merdanelere yeterince önem verildiğinde, kullanılacak mürekkep tipine-özelliklerine göre merdanelerin seçimi yapıldığında başta kağıt firelerinden tasarruf, işgücü-zaman tasarrufu, enerji tasarrufu yaparak hem kaynakların hem zamanın verimli kullanılması sağlanabilecektir.

## Slide 54: Merdane Bakımı

## Slide 55
Ofset Baskı Merdanelerinde Karşılaşılabilecek Sorunlar.

## Slide 56: Mechanische Beschädigung: durch fehlerhaft eingespannte Druckplatte
Mechanical damage: Printing plate not fixed properly

## Slide 57: Mechanische Beschädigung: durch fehlerhaft eingespannte Druckplatte
Mechanical damage: Printing plate not fixed properly

## Slide 58: Mechanische Beschädigung: durch bspw. Aufschlag- oder Transportbeschädigung
Mechanical damage: transport / handling damage

## Slide 59: Mechanische Beschädigung: durch bspw. falsch eingespannte Druckplatte oder eingetrocknete Farbpartikel
Mechanical damage: damage by printing plate or dried ink particles

## Slide 60: Mechanische Beschädigung: durch bspw. Einschnitt
Mechanical damage: handling damage, e.g. cut

## Slide 61
Mechanische Beschädigung: - Trockenlauf - Überpressung
Mechanical damage: e.g. dry running
e.g. nip setting too high

## Slide 62
Mechanische / dynamische Beschädigung: durch absolutes Überpressen, ggf. nach vorhergehendem Schrumpfen des Walzenbezugs
Mechanical / dynamic damage: e.g. nip setting too high
e.g. too strong setting after
roller shrinkage

## Slide 63: Mechanische / dynamische Beschädigung: durch absolutes Überpressen, ggf. nach vorhergehendem Schrumpfen des Walzenbezugs
Mechanical / dynamic damage: e.g. nip setting too high
e.g. too strong setting after
roller shrinkage

## Slide 64: Chemisch / mechanische Beschädigung: Ausrupfungen/Abrasion durch vorhergehendes Quellen aufgrund aggressiver Medien
Chemical / mechanical damage: e.g. rubber pitting after rubber shrinking due to aggressive media

## Slide 65: Chemische /mechanische Beschädigung: Quellen der Walzen durch aggressive Medien vor dem Abstellen der Maschine. Folge : Ausriss von Gummipartikeln bei Wiederanlauf der Maschine
Chemical / mechanical damage: roller swelling due to aggressive media before
press down time. Consequence: rubber pitting when restarting the press.

## Slide 66: Produktionsfehler: Haftungsschwäche
Production defect: bonding failure

## Slide 67: Produktionsfehler: Einfallstelle durch Fertigungsfehler
Production fault: low spot

## Slide 68: Produktionsfehler: Fehlstelle durch Fremdkörper in der Gummimischung
Production fault: rubber damage caused by foreign body in rubber matrix

## Slide 69
. . . Teşekkür ederiz…